Ausschreibungstext

BUPROFILE standard VA.1.40/64

Pos. ...

BUPROFILE standard VA.1.40/64 liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil mit Edelstahlprofilkante, EPDM-Dehneinlage schwarz oder grau, Profilsichtbreite 43 mm, Profilhöhe 64 mm, Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Fugenspiel senkrecht 8 mm (±4 mm), Fugenbreite maximal 30 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. …

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.

… Stück					EP … €/Stück					GP … €