Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht BBF95/62

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht BBF95/62 liefern und einbauen, inkl. 500 mm Eindichtung beidseitig der Fuge.

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn BF20, Profilsichtbreite 95 mm, Profilhöhe ab UK-Losflansch 62 mm, Fugenspiel waagrecht 40 mm (±20 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 60 mm

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Festflanschkonstruktion auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Nach erfolgter Verdübelung die im Abstand der Gewindebolzen gelochte Dichtbahn im Sandwichverfahren (Vorlegebahn (Bitumenschweißbahn PYE) ZS 333 mm und obere Lage Bitumenschweißbahn (gussasphaltbeständig) ZS 500 mm) auf die Festflanschkonstruktion aufflämmen. Abschließende Montage der Oberkonstruktion auf die zuvor eingedichtete Dichtbahn als Abschluss der Fugenkonstruktion.

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, vor allem für Eindichtarbeiten (Kratzspachtelung oder Flächenabdichtung*) Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

*Hinweise zu Untergrundvorbereitung:

- Variante 1: Fachgerecht ausgeführte Kratzspachtelung im Abstand von 250 mm beidseitig der Fuge

- Variante 2: Fachgerecht verlegte bituminöse Schweißbahn im Abstand von 250 mm beidseitig der Fuge

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €