Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht VA.8.95/0 G

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.8.95/0 G inkl. Vergussprofil VP5/20 liefern und einbauen.

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage glatt schwarz, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 95 mm, Profilhöhe 58 mm, Fugenspiel waagrecht 20 mm (±10 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 35 mm

Der Einbau beinhaltet die Höhenjustierung der beiden Profilhälften auf vorgegebene Höhe durch Befestigung an die bauseits vorhandene Fugenabschalung (z.B. Stahlwinkel, Holzbohle). Nach Fertigstellung der Betonage werden in einem zweiten Arbeitseinsatz die Abdeckkappen, Abstandshalter und das Vergussprofil demontiert und anschließend das Fugenprofil komplettiert (Einschrauben der Dichtbahn und Dehneinlage).

Anarbeiten Betonboden und Beschichtung, Anbringen der seitlichen Vergussfuge im Zuge der Beschichtungsarbeiten und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=50 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage zu Vorposition für Einbau des Fugenprofils in drei Arbeitseinsätzen.

Die Einbaubeschreibung ändert sich dadurch wie folgt:

Der Einbau beinhaltet die Höhenjustierung der ersten Profilhälfte auf vorgegebene Höhe durch Befestigung an die bauseits vorhandene Fugenabschalung. Nach erfolgtem Bewehrungseinbau der benachbarten Bodenplatte wird die zweite Profilhälfte mittels Abstandhalter an der bereits einbetonierten ersten Profilhälfte angeschraubt. Nach Fertigstellung der Betonage werden in einem dritten Arbeitseinsatz die Abstandhalter, die Abdeckkappen und das Vergussprofil demontiert und anschließend das Fugenprofil komplettiert (Einschrauben der Dichtbahn und Dehneinlage).

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €