Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht VA.8.95/92 F

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.8.95/92 F liefern und einbauen.

Fugenprofil mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP-Nr. P-SAC 02 / 5.1 / 23-024-2).

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 95 mm, Profilhöhe 93 mm, Fugenspiel waagrecht 40 mm (±20 mm), Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 60 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €